ECOPOR® WALL 30 (art. 492)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo ECOPOR® WALL T2D ad alte prestazioni denominato ECOPOR® WALL 30 codice ART. 492 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, ad elevato numero di camere, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥15 N/mm2, potere fonoisolante 52 dB, sfasamento termico 18,37 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,107 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,365 W/m2K.