POROTON® P800 (art. 635)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 635 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 35x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 54 dB, sfasamento termico 17,04 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,167 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,483 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 635) (spessore 25)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 635 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x35x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 11,17 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,203 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,731 W/m2K.