POROTON® P800 (art. 638)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 638 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 38x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 55 dB, sfasamento termico 18,55 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,189 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,449 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 638) (spessore 25)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 638 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x38x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 11,17 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,217 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,731 W/m2K.