POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 35 (art.335)

Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA BRITE T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 35 codice ART. 335 realizzata con blocchi CAM in categoria I, dimensioni 35x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 54 dB, sfasamento termico 16,82 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,166 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,506 W/m2K, posti in opera con malta M10, compreso getto di malta e apposita armatura verticale e orizzontale.