POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 45 (art.344)

Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA BRITE T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 45 codice ART. 344 realizzata con blocchi CAM in categoria I, dimensioni 45x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 27,88 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,106 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,248 W/m2K, posti in opera con malta M10, compreso getto di malta e apposita armatura verticale e orizzontale.