PARETE RESPIRA® 30 (art. 2430)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni realizzata con blocchi CAM denominata PARETE RESPIRA® codice ART. 2430, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, legata con malta termica CAM alleggerita con sfere di vetro, denominata MALTA RESPIRA opportunamente confezionata e dosata, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 18,88 ore, conducibilità termica della parete "λ" 0,098 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,305 W/m2K.

Il blocco è in categoria I, percentuale di foratura ≤50%.