POROTON® P600 (art. 2012)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 2012 realizzata con blocchi di dimensioni 20x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 56%, potere fonoisolante 46 dB, sfasamento termico 8,5 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,183 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,812 W/m2K.

POROTON® P600 (art. 2012) (spessore 30)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 2012 realizzata con blocchi di dimensioni 30x20x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 56%, potere fonoisolante 50 dB, sfasamento termico 13,09 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,177 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,580 W/m2K.