POROTON® P600 (art. 2032)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 2032 realizzata con blocchi di dimensioni 12x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 56%, potere fonoisolante 43 dB, sfasamento termico 4,69 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,176 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 1,282 W/m2K.