POROTON® P800 (art. 2008)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 2008 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 14x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥15 N/mm2, potere fonoisolante 45 dB, sfasamento termico 6,12 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,188 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 1,188 W/m2K.