ECOPOR® WALL 45 (art. 245)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo ECOPOR® WALL T2D ad alte prestazioni denominato ECOPOR® WALL 45 codice ART. 245 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 45x21x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, ad elevato numero di camere, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 28,16 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,104 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,246 W/m2K.