POROTON® MURATURA ARMATA BRITE RIEMPITA 39 (art.539)

Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA BRITE T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA BRITE RIEMPITA 39 codice ART. 539 realizzata con blocchi CAM in categoria I, dimensioni 39x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati, alleggeriti con farina di legno e saturati di EPS grafitato, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 55 dB, sfasamento termico 27,44 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,079 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,219 W/m2K, posti in opera con malta M10, compreso getto di malta e apposita armatura verticale e orizzontale.