POROTON® P800 (art. 1214)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 codice ART. 1214 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x25 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 11,17 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,159 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,590 W/m2K.