POROTON® P800 (art. 1249)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 codice ART. 1249 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 50 dB, sfasamento termico 15,87 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,147 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,471 W/m2K.