PARETE RESPIRA® 41 (art. 2441)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni realizzata con blocchi CAM denominata PARETE RESPIRA® codice ART. 2441, dimensioni 41x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, legata con malta termica CAM alleggerita con sfere di vetro, denominata MALTA RESPIRA opportunamente confezionata e dosata, potere fonoisolante 51 dB, sfasamento termico 26,26 ore, conducibilità termica della parete "λ" 0,097 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,225 W/m2K.

Il blocco è in categoria I, percentuale di foratura ≤50%.