PARETE RESPIRA® PORTANTE 35 (art. 2235)

Muratura portante antisismica in laterizio ad alte prestazioni realizzata con blocchi CAM denominata PARETE RESPIRA® PORTANTE codice ART. 2235, dimensioni 35x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, ed elevato numero di camere microporizzati con farina di legno, legata con malta termica CAM alleggerita con sfere di vetro, denominata MALTA RESPIRA opportunamente confezionata e dosata, potere fonoisolante 53 dB, sfasamento termico 21,68 ore, conducibilità termica della parete "λ" 0,108 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,289 W/m2K.

Il blocco è in categoria I, percentuale di foratura ≤45%.