PARETE RESPIRA® PORTANTE 30 (art. 2492)

Muratura portante antisismica in laterizio ad alte prestazioni realizzata con blocchi CAM denominata PARETE RESPIRA® PORTANTE codice ART. 2492, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, ed elevato numero di camere microporizzati con farina di legno, legata con malta termica CAM alleggerita con sfere di vetro, denominata MALTA RESPIRA opportunamente confezionata e dosata, potere fonoisolante 51 dB, sfasamento termico 18,88 ore, conducibilità termica della parete "λ" 0,110 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,340 W/m2K.

Il blocco è in categoria I, percentuale di foratura ≤45%.