
BLOCCO TAGLIO TERMICO 10 (art.1662) 
Muratura tamponamento in laterizio denominato BLOCCO TAGLIO TERMICO 10 codice ART. 1662 realizzata con blocchi CAM, dimensioni 10x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce con fori saturati di EPS grafitato, percentuale di foratura 65%, potere fonoisolante 40 dB, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,062 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,600 W/m2K, ideali per la correzione dei ponti termici.

