
BLOCCO TAGLIO TERMICO 15 (art.1663) 
Muratura tamponamento in laterizio denominato BLOCCO TAGLIO TERMICO 15 codice ART. 1663 realizzata con blocchi CAM, dimensioni 15x50x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce con fori saturati di EPS grafitato, percentuale di foratura 45%, potere fonoisolante 45 dB, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,097 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,578 W/m2K, ideali per la correzione dei ponti termici.
