
BLOCCO TAGLIO TERMICO 8 (art.1661) 
Muratura tamponamento in laterizio denominato BLOCCO TAGLIO TERMICO 8 codice ART. 1661 realizzata con blocchi CAM, dimensioni 8x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce con fori saturati di EPS grafitato, percentuale di foratura 65%, potere fonoisolante 39 dB, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,062 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,718 W/m2K, ideali per la correzione dei ponti termici.
