
PARETE RESPIRA® 25 (art. 2424) 
Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni realizzata con blocchi CAM denominata PARETE RESPIRA® codice ART. 2424, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, legata con malta termica CAM alleggerita con sfere di vetro, denominata MALTA RESPIRA opportunamente confezionata e dosata, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 13,92 ore, conducibilità termica della parete "λ" 0,111 W/mK, trasmittanza termica “U” della parete 0,405 W/m2K.

Il blocco è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.
[image: image1.png]a0 12D

SPECIALTIES





[image: image1.png]