
POROTON® MURATURA ARMATA BRITE RIEMPITA 30 (art.630) 
Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA BRITE T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA BRITE RIEMPITA 30 codice ART. 630 realizzata con blocchi CAM in categoria I, dimensioni 30x21x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati, alleggeriti con farina di legno e saturati di EPS grafitato, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 52 dB, sfasamento termico 18,03 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,086 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,382 W/m2K, posti in opera con malta M10, compreso getto di malta e apposita armatura verticale e orizzontale.
[image: image1.png]a0 12D

SPECIALTIES





[image: image1.png]